2022年 安徽省职业院校技能大赛

高职组“服装设计与工艺”赛项面料说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **用途** | **规格** |
| **1** | **模块二 原创服装面料** | 成分 | 羊毛 30%，涤纶 70% | IMG_256 |
| 纱支 | 80/2\*54/1 |
| 密度 |  |
| 克重 | 275g/m |
| 幅宽 | 150cm |
| 织物组织 | 斜纹 |
| 用料 | 2.5米/组 |
| **2** | **模块一 拓展服装面料****（春季）** | 成分 | 涤纶 94%，氨纶 6% | IMG_256 |
| 纱支 | 经纱：75D+40D纬纱：100D+40D |
| 密度 | 252\*212 |
| 克重 | 200g/m |
| 幅宽 | 145cm |
| 织物组织 | 平纹 |
| 用料 | 3.5米/组 |
| **3** | **模块一****拓展服装****辅助面料A** | 成分 | 涤纶100% | IMG_256 |
| 纱支 | 20D\*50D |
| 密度 |  |
| 克重 | 55g/m2 |
| 幅宽 | 150cm |
| 织物组织 | 平纹 |
| 用料 | 1.5米/组 |
| **4** | **模块一****拓展服装****辅助面料B** | 成分 | 涤纶100% | IMG_256 |
| 纱支 |  |
| 密度 |  |
| 克重 | 75g/m2 |
| 幅宽 | 150cm |
| 织物组织 | 平纹(绉) |
| 用料 | 1.5米/组 |
| **5** | **模块一****立裁坯布** | 成分 | 棉100% | IMG_256 |
| 纱支 | 20支 |
| 密度 | 60\*58 |
| 克重 | 144g/m2 |
| 幅宽 | 156cm |
| 织物组织 | 平纹 |
| 用料 | 5米/组 |